1

DECOFFRANTS

| TYPE | MARQUE | DEFINITIONS ET DOMAINES D’APPLICATION | CONSOM- MATION | CONDITION- NEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Décoffrant prêt à l’emploi | CB DECO 010210 010110 CEBTP 1274.6.314 | Décoffrant classique polyvalent pour bétons ordinaires. | 1L/10 à 15 m2 | Fût 210 L. Cuve 1100 L. prêtée Ou 1050 L |
| Décoffrant chimique | VAL 30 013210 013110 CEBTP 1274.6.314 | Décoffrant classique, universel : bois et métal Eviter la surconsommation | 1L/10 à 15 m2 | Fût 210 L. Cuve 1100 L. prêtée ou cuve plastique 1050 L |
| Décoffrant semi- synthétique | VAL 30 NF 013310 014110 | Nouveau décoffrant semi-synthétique améliorant les décoffrages par mauvais temps sur tous supports | 1L/10 à 15 m2 | Fût 210 L. Cuve 1100 L. Prêtée ou 1050 L |
| Décoffrant chimique | VAL 60 016210 016220 CEBTP 1274.6.314 | Décoffrant chimique prêt à l’emploi, polyvalent, autonettoyant pour bétons bruts VAL 60 NF : Synthèse du VAL 60 et de bases bio-végétales pour travaux à l’interireur. | 1L/15 à 20 m2 | Fût 210 L. Cuve 1100 L. Prêtée ou 1050 L |
| Décoffrant pour préf- chauffée | VAL 90 019210 019110 CEBTP 1274.6.314 | Décoffrant chimique, associé avec des produits de synthèse, liquide claire et fluide, spécialisé pour la Préfa-Chauffée VAL 90 ne contient pas de solvants aromatiques. | 1L/10 à 15 m2 | Fût 210 L. Cuve 1100 L. Prêtée Ou 1050 L |
| Cire de Démoulage | VAL CIRE CB CIRE 015025 CEBTP 1274.6.314 | Pâte jaunâtre pour le décoffrage très délicats sur surfaces complexes. Bétons architectoniques. | 0,125L/m2 Dens : 0,8 | Bidon de 20 L. |
| Décoffrant de synthèse | CB SYNTHESE 010210 011000 CEBTP 1274.6.314 | Huile de synthése sans solvant aromatique. Prêt à l’emploi. Aucun risque de manipulation. Pour tous bétons, même blanc. Pour tous types de coffrage. | 1L/10 à 15 m2 | Fût de 210 L. Cuve 1100 L. prêtée |
| Cire Synthétique | CB SYNTECIRE 015210 015110 CEBTP 1274.6.314 | Cire liquide. Non toxique. Prêt à l’emploi. Pour tous coffrages délicats. Recommandée en intérieur. | 1 L./20 m2 | Fût de 210 L. Cuve 1100 L. prêtée |

1a

DECOFFRANTS (Suite)

| TYPE | MARQUE | DEFINITIONS ET DOMAINES D’APPLICATION | CONSOM- MATION | CONDITION- NEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peinture de protection pour coffrage bois Diluant | COFABOIS 017020 DILUANT SP 017125 | Laque plastique pour revêtement des coffrages en bois. Evite le graissage. Plusieurs réutilisations possibles. Diluant pour COFABOIS et nettoyage du matériel. | 1Kg/8 à 12m2 1ère couche : 30 % 2ème couche : 15 % | Bidon de 20 L Bidon de 25 L. |
| Retardateur de Surface | CB RETARD MUR 018335 018330 | Désactivant de surface pour parements verticaux en gravillons lavés. Accrochages ultérieurs d’enduit, etc... Au rouleau sur coffrage. | 150 gr. à 250 gr. au m2 | Bidon de 5 L. Bidon de 30 L. Bidon de 25 L. |
|  | CB RETARD SOL | Idem pour surfaces horizontales. Dallages. Aspect anti-dérapant. Par pulvérisation après talochage. | 150 gr. à 250 gr. au m2 | Bidon de 5 L. Bidon de 30 L. Bidon de 25 L. |

2

PRODUITS BITUMINEUX

| TYPE | MARQUE | DEFINITIONS ET DOMAINES D’APPLICATION | CONSOM- MATION | CONDITION- NEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bitume Liquide | E.I.F. FONDATION 020030 020215 | Emulsion semi-fluide pour protection des fondations. Prêt à l’emploi. Application au balai, à la brosse, au rouleau. | 1 L. = 3 m2 environ | Bidon de 30 L. Fût de 215 L. |
| Bitume Liquide | # CB FONDADION SOUPLE 020032 | Emulsion semi-fluide souple pour protection des fondations. Prêt à l’emploi. Application au balai, à la brosse, au rouleau. | 0,25 Kg/m2 selon porosité du support | Bidon de 30 L. |
| Pâte Bitumeuse | H.R. FONDATION 021030 Agrément SNCF CSTB classement au feu M1. CEMEREX 365.6.035 | Pâte bitumeuse en émulsion pour soubasse- ments enterrés. Protection contre l’humidité des bétons, briques, agglomérés secs ou humides. Prêt à l’emploi. Application à la lisseuse, à la taloche. | 1 Kg/m2 pour 1 mm par couche soit 2 Kg/m2 en 2 couches | Bidon de 30 L. |
| Bande Adhésive à froid | CB BAND 079100 079150 | Bande d’étanchéité auto-collante, à fort pouvoir adhésif, à froid, pour : - réparation d’étanchéité, - bouchage de trous de banches, - raccord de zinguerie, - liaisons d’étanchéité entre toiture et chassis, - réparations de fissures. Adhérence sur TOUS supports. |  | Rouleaux de : 10 ml largeur : 10 cm ou 15 cm Autre dimension sur commande |

3

COLLES DE REPRISE

| TYPE | MARQUE | DEFINITIONS ET DOMAINES D’APPLICATION | CONSOM- MATION | CONDITION- NEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Colle de Reprise | CB LATEX 038005 038130 CEBTP 582.7.426.2 GARANTIE DECENNALE 924.198.015 | Résine blanche concentrée à 44,5 % d’extrait sec compatible avec le plâtre, les ciments Portland, excepté le fondu. - Primaire d’accrochage en supports lisses, - Pont d’adhérence entre béton frais et béton ancien, - Réparation de chapes industrielles ou millimétriques, - Cuvelage, etc... | Densité : 1,01 6,5 l. à 13 l. pour 50 Kg de ciment | Bidon de 5 L. Bidon de 30 L. |
| Colle de Reprise | CB FIX 038035 038031 CEBTP 582.7.426.1 GARANTIE DECENNALE 924.198.015 | Dispersion aqueuse d’un polymère de styrène butadiène à 30,5 % d’extrait sec. - Réparation et ragréages sur supports anciens - Rattrapages de chapes - Mortiers d’accrochage, etc... Voir fiche technique. | Densité : 1,01 5 à 20 % du poids du ciment | Bidon de 5 L. Bidon de 30 L. |
| Colle de Reprise Epoxydique | CB POXY 200 037010 CEBTP 1274.6.230.2 | Colle Epoxy à 2 composants, sans solvant pour : - Collage béton frais, béton ancien, - Primaire pour revêtements synthétiques, - Spécialement étudié pour adhérer sur supports très humides. | 250 Gr/m2 | Kit de 2 x 5 Kg |

4

SCELLEMENTS ET RESINES

| TYPE | MARQUE | DEFINITIONS ET DOMAINES D’APPLICATION | CONSOM- MATION | CONDITION- NEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CB SCELL 4000 044025 NFP 18.821 | SCELLEMENTS Mortier de scellements et calages à prise normale, sans chlorure. Expansif, sans retrait. Liant hydraulique à hautes performances. | 1,9 Kg/L. | Sac de 25 Kg |
| Mortiers | CB SCELL 4000T 044125 | Identique au CB SCELL 4000, mais ne coule pas : - pour scellements horizontaux | 1,9 Kg/L. | Sac de 25 Kg |
|  | CB SCELL 3000 040025 CEBTP 1274.6.020 1274.6.216 | Mortier de scellements et calage à retrait compensé. Peut s’utiliser pour le colmatage des fissures. | 2 Kg/L. | Sac de 25 Kg |
| Résines | CB POXY 450 040060 CEBTP 1274.6.246.1 CB POXY 450 R 040085 040380 CEBTP 3742.6.480/2 | Résine époxydique à 2 composants pour scellement, collages : par injection. Résine époxy, acrylate, bi-composant à prise rapide. Pistolets spéciaux à 2 cartouches | A = 200 mml B = 200 mml A = 214 mml B = 21 mml A = 345 mml B = 35 mml | Cartouches de 400 mml Carton de 12 cartouches Cartouches de 235 mml Carton de 15 cartouches Cartouches de 380 mml Carton de 12 cartouches |

4a

SCELLEMENTS ET RESINES (Suite)

| TYPE | MARQUE | DEFINITIONS ET DOMAINES D’APPLICATION | CONSOM- MATION | CONDITION- NEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MORTIERS | CB ROC 043530 CEBTP 1274.6.317 NFP 18.852 GARANTIE DECENNALE 924.198.015 | REPARATIONS Mortier hydraulique avec fibres. Prêt à l’emploi, pré-dosé. Réparation : bétons, épaufrures, lèvres de joint, nez de marche. Excellente adhérence sur béton. Insensible aux cycles gel-dégel. Imperméable à l’eau et autres. Couleur : gris - blanc (sur commande). | 25 Kg = 16 L. | Kit de 30 Kg (poudre 25Kg et résine 5 L.) |
| HYDRAU- | CB REP NG 044225 NFP 18.840 | Mortier de réparation à base de liants hydrauliques et de résines synthétiques. Monocomposant. Hautes performances. Surfaces verticales et horizontales. Etanchéité à l’huile et eau. Prêt à l’emploi. | 22 Kg/m2 sur 10 mm environ | Sac de 25 Kg |
| LIQUES | CB REP T 044325 ## NF 18.840 | Identique au CB REP NG, mais spécialement adapté pour les surfaces verticales et les sous-faces. | 20 Kg/m2 sur 10 mm environ | Sac de 25 Kg |
|  | CB REP R 044425 | Mortier de réparation ultra-rapide, peut être mis en service 2 heures après la mise en oeuvre. Exempt de chlorure et de ciment alumineux. Convient pour les murs comme pour les sols. | 20 Kg/m2 sur 10 mm environ | Sac de 25 Kg |

4b

SCELLEMENTS ET RESINES (Suite)

| TYPE | MARQUE | DEFINITIONS ET DOMAINES D’APPLICATION | CONSOM- MATION | CONDITION- NEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primaire d’accrochage sans solvant | STELMIDE PRIMAIRE 043125 045500 + | Résine époxydique liquide à 2 composants, incolore, destinée à réaliser un pont d’adhérence entre support et son mortier époxy STELMIDE ROC. Utilisable comme peinture incolore de protection. | 200 Gr/m2 environ | Dose 125 Gr |
| MORTIER Epoxy sans solvant Hautes Performances | STELMIDE ROC 043005 PV. ESSAIS VERITAS N° DLC 94 557/2 | Mortier Epoxydique à 2 composants, sans solvant, sans retrait. Réparation : sols béton, épaufrures, nez de marche, etc... | 2 Kg/1 L. | Seau de 5 Kg |
| MORTIER de Résine Epoxy | STEL ROC 042805 | Mortier époxydique à 2 composants, sans solvants, sans retrait pour la réparation des sols, nez de marches et fissures etc… Primaire. CB POXY 200 Coloris : gris | Densité 2 | Kit de 5 Kg |
| MORTIER Elastique | RESTOR FILLER 049025 | Mortier souple, à base de résine acrylique en phase aqueuse pour : - rebouchage de trous et fissures avant ravalement en verticale. | 2 Kg/m2/mm environ | Pot de 5 Kg |
| Colles Epoxy Hautes Performances | CB POXY 500 042004 | COLLAGES Colle époxy à 2 composants : adhère sur tous supports, haute résistance. | 400 à 1.500 Gr/m2 | Seau de 4 Kg |
| Colles Epoxy Hautes Performances | CB POXY 400 042007 CEBTP 1274.6.2.246/4 1274.6.2.246/2 | Colle époxy à 2 composants : - ragréages de béton en verticales et en sous-faces, - collages, ancrages, scellements. Mélange = 1 pour 1 | 400 à 1.500 Gr/m2 | Seau de 6 Kg |

4c

RESINES - Suite

| TYPE | MARQUE | DEFINITIONS ET DOMAINES D’APPLICATION | CONSOM- MATION | CONDITION- NEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESINE D’INJECTION | DELTA POX INJECTION 041005 SYSTEME HYDRO-ACTIF GROUTS | Résine époxydique bi-composant, très fluide, incolore, spécialement pour la consolidation des bétons fissurés Système polyuréthane avec catalyseur pour accélérer la polymérisation, utilisé avec des injecteurs, pour l’arrêt des venues d’eaux. | 1 Kg/M² NOUS | 5 Kg ## CONSULTER |
| ## SYSTEME ANTI GRAFFITI | CB GRAFFITI MONO 098525 | Produit à base de cire liquide ; ne change pas l’aspect du support, perméable à la vapeur d’eau… Produit anti-affiche et anti-graffiti | 1L/5 à 6 M² Par couches | Bidons de 5 L ou 25 L |
|  | SYSTEME CB GRAFFITI 2C 056007 PRIMAIRE GRAFFITI 2C 056006 | Système complet comprenant un primaire 2 composants et une finition deux composants. Existe en incolore, ou teinte sur demande Nous consulter pour l’application du primaire et de son diluant (052326) | 250G/M² par couches | Kit de 10 Kg |
| LES AUTOLISSANTS EPOXYDIQUES AL = Autolissant C = charge de silice HP = hautes performances | DELTA POX HP/1m | Revêtement sans solvants, très liquide, applicable au rouleau en une couche de 500 G/M² ou à la spatule craintée à raison de 1,4 Kg/M² pour obtenir 1m d’épaisseur. Peut être chargé avec la silice | 500G à 1,4 Kg /M² | 12 Kg Couleurs : RAL 1014, 3009, 6021, 7035, 7040 et blanc |
|  | DELTA POX AL DELTA POX HP/3m | Revêtement économique sans solvants, applicable en tant que peinture en une ou deux couches Mortier autolissant en 3 ou 5 mm, chargé avec de la silice. TOUS CES PRODUITS NECESSITENT UN PRIMAIRE EPOXY | 300G/M² Nous consulter | Bidon de 20 Kg Bidon de 10 Kg |
| LIANT EPOXY Ragréage | DELTA POX Universel 054029 054030 | Liant mortier incolore époxy, à mélanger avec de la silice, 1 Kg de résine, pour 1 à 10 Kg de silice | Selon travaux | Bidon de 9 et 30 Kg |

5

PRODUITS POUR SOLS

| TYPE | MARQUE | DEFINITIONS ET DOMAINES D’APPLICATION | CONSOM- MATION | CONDITION- NEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mortier Auto-lissant | CB CHAPE 055025 CEBTP 582.6.927 GARANTIE DECENNALE 924.198.015 | Chape auto-lissante pour niveler les dalles béton dans locaux industriels. INTERIEUR - EXTERIEUR Résiste à l’abrasion, aux huiles, cambouis, produits chimiques divers. | 1,7 Kg/m2 par mm | Sac de 25 Kg |
| Mortier Auto-lissant pour Réparations de sols | CB SOL ROC 043226 CEBTP 3116.6.048 NFP 18.852 GARANTIE DECENNALE 924.198.015 | Mortier auto-lissant prédosé à hautes performances pour travaux neufs et réparations de sol. Mortier hydraulique avec fibres. Epaisseur de 3 à 8 mm : plus épais en 2 ou 3 couches. | 2,2 Kg à 2,5 Kg/m2 par mm | Kit de 30 Kg A = 5 L. B = 25 Kg |
|  | CB SOL ROC « S » 043326 | Idem pour épaisseur entre 8 et 20 mm. |  | Kit de 30 Kg A = 4 L. B = 26 Kg |
| Ragréage Auto-lissant de sols d’usine | CB CHAPE 2C 055085 PRIMAIRE CB CBHAP | Enduit d’exécution des chapes minces et ragréage des sols d’usine et d’ateliers : à base de résines époxydiques en émulsion. Auto-lissant applicable en épaisseur de 1 à 10 mm. Hautes résistances. Liquide Blanc, à utiliser avan t l’application de la CHAP EPOXY | 1,8 Kg/m2 par mm | Kit de 31,24 Kg - 25 Kg de CB Chape - 3,12 Kg de résine époxy - 3,12 Kg durcisseur |
| Agrégat Durcisseur de surfaces | CHAP’DUR 055225 | Mélange d’agrégats durs et ciment pour ragréage de sols. Pour chapes incorporées pour tous sols industriels à hautes performances. Epaisseur 5 mm mini = véritable chape « type granit ». | 5 à 6 Kg par m2 | Sac de 25 Kg |
| PRIMAIRES D’ADHE- RENCE | CB POXY 200 F 056110 | Adhérence remarquable sur béton comme primaire pour polyuréthane. | 200 à 250 gr/m2 | Kit de 10 Kg A = 7,5 Kg B = 2,5 Kg |

5a

PRODUITS POUR SOLS (Suite)

| TYPE | MARQUE | DEFINITIONS ET DOMAINES D’APPLICATION | CONSOM- MATION | CONDITION- NEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peintures Polyuréthanes | DELTA SOL PU 052005 052025 | PEINTURES Peinture polyuréthane pour intérieur mono-composant. Primaire pour DELTA COAT. | 200 à 300 Gr par m2 | Pot de 5 Kg Pot de 25 Kg |
|  | DELTA SOLKYDE 052105 | Peinture alkyde modifiée pour extérieur. Très bonne adhérence sur tous supports. Ne résiste pas aux produits chimiques. | 1 Kg/6m2 | Pot de 5 Kg Pot de 25 Kg |
| Peintures Epoxydiques sans solvant | DELTA POX 11AL 057011 | Résine époxy sans solvant. Revêtement auto-lissant, permet un revêtement de sol décoratif, une remise en état des sols. Uniquement pour intérieur. | 1,5 Kg à 1,7 Kg/m2 par mm | Kit de 25 Kg A = 21,5 Kg B = 3,5 Kg |
| Peintures Epoxydiques sans solvant anti-acide | DELTA POX 195 056008 | Peinture époxy sans solvant, bi-composant : - résistance chimique, - adhérence sur tous matériaux, même sur métaux (sablés), - résistance mécanique | 500 Gr/m2 | Kit de 8 Kg A = 6 Kg B = 2 Kg |
| Peintures Epoxydiques sans solvant anti-acide | DELTA POX 198 056018 | Idem au DELTA POX 195. Résiste à différents solvants et produits chimiques. Anti-corrosion, cuves, citernes. | 500 Gr/m2 | Kit de 8 Kg A = 6 Kg B = 2 Kg |
| Protection anti-acide polyuréthane à 2 composants | # DELTA PU 30 | Protection des sols anti-acide, sans primaire. Aspect brillant, accepte l’humidité du sol. Couleur : crème, ocre rouge, et ocre jaune | 600 Gr/M² en 3 couches | Kit de 5 Kg |
| Anii-acide VINYLESTER | # DELTA-YSTER | Résine VINYLESTER teinté, à utiliser, soit en peinture, soit en stratification, contre les agréssions chimiques très importantes | 800 à 1000 Gr/M² | Kit de 3 Kg |
| Ragréages Rapide - 30 °C | DELTA PU NORD | Mortier formulé à base de résine polyuréthane, à 3 composants, ultra rapide, jusqu’à –30°C pour les réparations des sols, scellements… | Selon support | Ensemble de 5Kg / 3 composants |

5b

PRODUITS POUR SOLS (suite)

| TYPE | MARQUE | DEFINITIONS ET DOMAINES D’APPLICATION | CONSOM- MATION | CONDITION- NEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BX 30 053030 053024 | VERNIS Mono-composant polyuréthane, solvé, incolore. Vernis pour sols sur bois, béton, pierre, etc... Conseillé pour travaux intérieurs. | 0,15 à 0,20 L. par m2 | Pot de 5 Kg et de 25 Kg |
| Vernis pour sols | BX 40 053005 053025 CLASSIFICA- TION AFNOR | Revêtement polyuréthane, mono-composant, incolore, insaponifiable, hydrophobe. - produit d’imprégnation, - anti-poussière, - renforcement et durcissement des bétons poreux. | 0,20 à 0,50 L. par m2 | Bidon de 5 L. Bidon de 25 L. |
|  | BX 50 054015 054025 | Vernis mono-composant polyuréthane solvanté pour : - protection hydrofugeante des sols : bois, béton, pierre, - résiste aux chocs, à l’abrasion. Incolore, insaponifiable. | 0,10 à 0,15 L. par m2 par couche | Bidon de 5 L. Bidon de 25 L. |
| Anti U.V. | CX 89 060805 | Produit de finition pour résistance aux rayons ultra-violet. | 200 à 250 gr/m2 par couche | Kit de 10 Kg A = 7,5 Kg B = 2,5 Kg |
| Règles Plastiques | CB REGLE 107050 | Règle plastique pour dallages. Confection de joints de rupture. Mise en place de chapes et dallages. Possibilité d’utiliser les règles vibrantes. |  | Hauteur 70 mm Longueur 5 ml |
| Règles Plastiques | CB REGLE 104025 | Pour CHAPES |  | Hauteur 35 ou 40 mm Longueur 2,5 ml |

6

HYDROFUGES - IMPERMEABILISANTS

| TYPE | MARQUE | DEFINITIONS ET DOMAINES D’APPLICATION | CONSOM- MATION | CONDITION- NEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrofuges de masse pour | CB FUGE 060001 | En poudre, pour enduits de mortiers et bétons d’étanchéité pour cuvelages, réservoirs, chapes, façades, etc... | 1 dose/sac de 50 Kg de ciment | Dose 250 Gr Carton de 50 doses |
| mortiers-bétons | CB FUGE L 060058 060230 | En liquide, pour enduits de mortiers et bétons, cuvelages, etc... | 1 dose/sac de 50 Kg de ciment _________ 250 Gr/50 Kg ciment | Dose 250 Gr Carton de 58 ou 72 doses __________ Bidon de 30 L. |
| Hydrofuges | CB SIL 063035 063030 CEBTP 592.6.264.1 | Hydrofuge liquide de surface, incolore pour tous matériaux. Sur supports secs. | 150 à 250 Gr par m2 par couche | Bidon de 25 L. |
| de Surface | CB IMPER AX 83 061205 061225 CEBTP 1274.6.217 | Hydrofuge liquide et invisible par imprégnation de tous matériaux. Obstrue les capillaires et les pores des mortiers de ciment et chaux. Ne s’oppose pas au passage de la vapeur d’eau. | 200 à 400 Gr par m2 par couche | Bidon de 25 L. |
| Hydrofuge par Injection | METACHROME INJECTION 061030 VERITAS N° W 784 912 | Hydrofuge liquide pénétrant par injection. Pour assèchement des murs par capillarité. | Selon matériaux à traiter | Bidon de 30 L. |
| Hydrofugation = Consolidation de tous matériaux | SILICATAN LF 614 065020 | Restauration des pierres naturelles, crépis, stucs, toutes briques et terres cuites détériorés. - consolide, hydrophobe, - forte pénétration, - longue durée de vie, - incolore. | 1 Kg/m2 | Bidon de 20 L. |
| Revêtement d’étanchéité -------- Protection | HYDREPOXY 156 061756 | Bi-composant époxy en dispersion aqueuse. Incolore - Protecteur - Anti-poussière - Cure - Imperméable - Anti-usure. Eventuellement sur béton frais pour surfaces verticales ou horizontales. | 0,25 à 0,40 L./m2 selon les applications | Kit de 10 Kg |

6a

HYDROFUGES - IMPERMEABILISANTS (Suite)

| TYPE | MARQUE | DEFINITIONS ET DOMAINES D’APPLICATION | CONSOM- MATION | CONDITION- NEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peinture Epoxydique Etanche | HYDREPOXY 300 061710 CEBTP 562.6.384 | Revêtement à base de résine époxy en émulsion. Règle tous les problèmes de cuvelage (cuves d’ascenseur, local transfo, etc...). Pression, contre-pression. - Résout tous les problèmes de fuites d’eau ou d’infiltration. | 300 Gr/m2 par couche _______ 2 couches obligatoires | Pot de 2 x 5 Kg |
| ENDUIT Hydrofuge Pour sous- bassements enterrés | TOP ENDUIT 060625 CEBTP 592.6.222 | Liant hydraulique totalement hydrofuge pour sous-sols enterrés. Cristallisation. | 1,5 Kg/m2 par couche | Sac de 25 kg |
| ENDUIT Hydrofuge flexible | TOP ENDUIT SOUPLE 060635 | Micro mortier hydraulique à 2 composants hydrofuge et souple. Intérieur - Extérieur. Parois enterrées, réservoirs, etc... | 3,5 Kg/m2 en 2 couches | Seau de 25 Kg + Résine : 10 Kg |
| ENDUIT Hydrofuge pour façades | RAVALDAIR 060610 | Hydrofuge et expanseur pour mortiers bâtards. Poudre blanche, très légère pour réalisation d’enduits cellulaires intérieurs ou extérieurs. | 275 Gr pour 100 L. de mélange | Bidon de 10 Kg |
| Hydrofuge à prise rapide | CB STOP 060815 | Mortier hydrofuge à prise rapide pour obstruer les venues d’eau rapidement. | Variable | Seau de 5 Kg |
| Etanchéité pour toitures terrasses | FABCOAT 060706 060615 PV VERITAS N° DLC/T787027 | Produit d’étanchéité mono-composant. Elastomère polyuréthane. Allongement 250 %. Circulation piétonne et automobile. Terrasses, parking, gradins, réservoirs, jardinières. Toujours sur primaire BX 12. | 2 couches de 0,6 L./m2 environ | Bidon de 6 Kg et de 15 kg |
| Etanchéité pour toitures terrasses | FABCOAT II 061605 061625 | Idem au FABCOAT, mais non décoratif. Jaunit aux U.V. Plus économique. Etanchéité de planchers. | 1,5 Kg/m2 en 2 couches | Bidon de 25 Kg |

7

MASTICS ET JOINTS

| TYPE | MARQUE | DEFINITIONS ET DOMAINES D’APPLICATION | CONSOM- MATION | CONDITION- NEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mastic pour Joint de Prédalle | CB JOINDAL 079120 CEBTP 1274.6.112 GARANTIE DECENNALE 924.198.015 | Poudre grise à mélanger à l’eau. Adhérence excellente. Ne coule pas. Reste souple. | Selon le volume du joint Densité : 0,9 environ | Sac de 20 Kg |
| Mastic Polyuréthane | CB FLEX PU 070025 CEBTP 1274.6.171 GARANTIE DECENNALE 924.198.015 LABEL S.N.J.F. | Mastic - Colle élastomère - Polyuréthane, 1ère catégorie. - collage becquets béton d’étanchéité, tuiles, céramiques. - étanchéité de tous joints. Couleur : gris - blanc. Sur commande : noir et teck. | 1 cartouche = 1mx2cmx1,5cm | Carton de 25 cartouches 310 cc |
| Mastic Acrylique | CB FLEX CRYL 071020 | Mastic plastique, sans primaire sur béton et aluminium, utilisé en étanchéité de joints, réparation de fissures, liaison de menuiseries et pouvant être peint après application. Couleur : gris - blanc. Sur commande : teck et chêne. | 1 cartouche = 1mx2cmx1,5cm | Carton de 25 cartouches 310 cc |
| Mastics Silicones | CB FLEX SIL 070250 LABEL S.N.J.F. | Spécial bâtiment : mastic Elastomère 1ère catégorie, sans primaire sur béton, verre et aluminium. Assure l’étanchéité de tous joints en préfabrication lourde ou légère, joints de dilatation, de rupture et de calfeutrement, assemblage, collage. Couleur : gris - blanc - incolore. | 1 cartouche = 1mx2cmx1,5cm | Carton de 25 cartouches 310 cc |
|  | CB FLEX SIL SANITAIRE 070230I | Spécial intérieur, traité fongicide pour éviter les moisissures. Couleur : blanc - translucide. | 1 cartouche = 1mx2cmx1,5cm | Carton de 25 cartouches 310 cc |
| Mastic Hydrogonflant | SWELLSEAL 070006 | Mastic blanc en cartouche au contact de l’eau gonfle jusqu’à 250 % de son volume. - Etanchement de joints de reprise ou de construction, éléments préfabriqués, (collecteurs, réseaux d’égouts, etc...). | 1 cartouche = 3 ml par épaisseur moyenne de 10 mm | Cartons de 6 cartouches de 310 mml |

7a

MASTICS ET JOINTS (suite)

| TYPE | MARQUE | DEFINITIONS ET DOMAINES D’APPLICATION | CONSOM- MATION | CONDITION- NEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Colle Néoprène | CB FLEX COLLE N 070030 | Colle mastic à base de néoprène pour : - fixations de matériaux divers par collage, sans clous, ni vis, sur tous supports, même PVC. | Variable | Carton de 25 cartouches 310 cc |
| JOINTS | DW 55 073012 | Enduit polyuréthane pour : - canaux, ouvrages d’art, sols en béton, joints au sol, - Etanche, - résiste aux hydrocarbures, - adhérence remarquable, Pour intérieurs. Avec primaire CB POXY 200. | Selon volume du joint | Kit de 5 Kg |
| HORIZON- TAUX | GY 56 071010 | Résines époxydiques à 2 composants en combinaison avec des BRAIS spéciaux. - bonne adhérence sur tous supports, - sans retrait, - bonne résistance avec U.V. et à l’eau de mer, - allongement : 60 %, - uniquement NOIR. | 1,3 Kg sur 1 mm épaisseur | Kit de 10 Kg |
| Mousse Polyuréthane | CB FOAM 071212 CB FOAM IGNIFUGE | Mousse expansive pour : - isolation, colmatage, scellements, collages, calfeutrements. Sur commande : haute température. | 1 bombe = 30 litres env. | Carton de 12 bombes de 750 mml |
| Joints | FONDS DE JOINTS 071350 | Profilés ronds en mousse de polyéthylène à cellules, fermées destinés au garnissage des fonds de joints. | Diamètre : 10 - 15 - 20 - 25 30 - 40 | Par 100 ml |

7b

MASTICS ET JOINTS (suite)

| TYPE | MARQUE | DEFINITIONS ET DOMAINES D’APPLICATION | CONSOM- MATION | CONDITION- NEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bande d’arrêt d’eau | ELASTOJOINT 079214 079220 Nombreux P.V. et Agréments | Bande d’arrêt d’eau en P.V.C. souple pour le bâtiment, ouvrages d’art, sous-sol, réservoirs, barrages, ponts, tunnels, etc... | Largeur : 140 mm Largeur : 200 mm | Rouleau de 25 ml |
| Mastic Coupe-feu | JOINTOFEU 079025 | Mastic silicone élastomère mono-composant: - résiste aux hautes températures, - allongement à la rupture : 650 %, - très bonne résistance chimique. | 1mx2cmx1,5cm | Carton de 25 cartouches 310 cc |
| Cordon Coupe-feu | CORDON JOINTOFEU 077020 079030 079040 | Matériaux à base de laine de roche. Diamètre : 20 - 30 - 40 - etc... |  | Rouleau de 20 ml |
| Mousse d’étanchéité après compression | CB COMPRIJOIN 075515 075215 076220 | Mousse polyuréthane à cellules ouvertes destinée à assurer une étanchéité après compression. | Section : 15 x 15 20 x 15 20 x 20 | Rouleau de 5 ml |
| Coupe-feu | PYROPOL 079012 | Mastic élastomère. Ignifuge, empèche la propagation des flammes, de la fumée, etc... |  | Carton de 12 cartouches de 310 mml |
|  | BOURRELET | Fonds de joints classé M. 0 |  | Diam : 100 ml Diam : 80 ml |

8

ACCELERATEURS - ANTIGELS

PRODUITS DE CURE ET ADJUVANTS

| TYPE | MARQUE | DEFINITIONS ET DOMAINES D’APPLICATION | CONSOM- MATION | CONDITION- NEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antigel | CB GEL 080205 | Granulés gris en dose. Protège les bétons contre la ségrégation du gel. Les bétons sont protégés jusqu’à - 10°. | 1 % du poids du ciment | Carton de 40 doses 0,500 Gr |
| Accélérateur de prise | ACTIVAL 081028 081250 | Liquide transparent, concentré. Raccourcit les temps et fin de prise des ciments. Augmente les résistances des bétons aux premiers âges. Permet la prise du béton par temps froid. Se dilue dans l’eau de gâchage. | 2 à 3 % du poids du ciment 1,5 à 2,5 L. pour 100 Kg de ciment | Fût de 280 Kg Bidon de 40 Kg |
| Produit de Cure | CB CURING 087025 | Protège le béton contre le faïençage et la fissuration. | 200 à 250 Gr par m2 | Fût de 30 L. |
| Retardateur de prise | CB FREIN 085210 | Permet de retarder la prise du béton de 1 heure à 24 heures. | 0,5 % par rapport au ciment | Bidon de 10 Kg |
| Entraineur d’air | CB PLASTAIR 085310 | Facilite les opérations de pompage et de coulage. Exempt de chlorure. | 0,03 % par rapport au ciment | Carton de 300 doses Bidon de 30 Kg |
| Fluidifiant | CB FLUID 085410 | Transforme un béton ferme en béton fluide sans modifier les résistances. | Fluidifant : 0,5% Plastifiant : 0,5 à 1,5 % du poid du ciment | Bidon de 10 Kg |
| Plastifiant | CB PLAST 085110 | Réducteur d’eau. Supprime le faiencage, la micro-fissuration, etc... | de 0,25 % à 0,50% du poid du ciment | Bidon de 35 Kg |

9

PRODUITS D’ENTRETIEN

DE PROTECTION

| TYPE | MARQUE | DEFINITIONS ET DOMAINES D’APPLICATION | CONSOM- MATION | CONDITION- NEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Savon pour Les mains | CB MAINS 091112 090105 090140 | DETERGENTS DEGRAISSANTS Crème orange parfumée conforme à la norme 73.101. Biodégradable à 90 %. Spécialement étudié pour les chantiers. | Variable | Carton 12x1 L. Carton 4 x 5 L. Bidon de 30 L. |
| Désinfectant Sanitaires | CB NET 091135 091130 | Désinfectant parfumé. Enlève les mauvaises odeurs, désinfecte. Bactéricide et fongicide. | Variable | Bidon de 5 L. et de 30 L. |
| Dégraissant anti-goudron Nettoyant général | CB SOLVE HD 50 099230U 099230 | Dégraissant, dégoudronnant, concentré : - élimine et dissout graisses, cambouis, bitumes, brais, asphaltes, toutes crasses industrielles. | Variable | Bidon de 30 L. |
| Dégraissant anti-goudron Nettoyant général | CB PROPRE 093035 093030 | Dégraissant aqueux pour : - carrelages, surfaces peintes, textiles, etc... | 5 à 10 L. pour 100 L. d’eau | Bidon de 30 L. |
| Détergent pour machines à pression | CB RENOVE 098230 | Liquide soluble dans l’eau pour machine à pression, dégraisse toutes surfaces. | Variable | Bidon de 30 L. |
| Dissolvant Dégraissant | DILUANT M7 099037 099035 | Dissolvant polystyrène décape, dégraisse à froid. Liquide ininflammable. | Variable | Bidon de 35 Kg |
| Nettoyant dégraissant alu | CB ALU RA 5964 099110 | Permet de nettoyer et rénover l’aluminium anodisé. N’altère pas les matériaux. Rinçage à l’eau. | Variable | Bidon de 11 Kg |
| Rénovation polish alu | CB ALU P 099615 | Pâte molle, homogène : - polit et rénove les surfaces en alu. - protège temporairement. | Variable | Seau de 5 Kg |

9a

PRODUITS D’ENTRETIEN

DE PROTECTION (suite)

| TYPE | MARQUE | DEFINITIONS ET DOMAINES D’APPLICATION | CONSOM- MATION | CONDITION- NEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dégraissant | CB DEROX 320 095206 095225 | DETERGENTS DEGRAISSANT Dégraissant des supports en ciment avant la mise en peinture. | 1 L./2 à 3 m2 | Bidon de 6 L. Bidon de 25 L. |
| Détartrant | CB DECAP 20.400 095335 096335 | Détartrant organique pour évaporateur. Nettoyage échaffaudages en alu et décapage des traces de rouille sur béton. | 5 à 15 % dans l’eau | Bidon de 35 Kg |
| Décapant des Bétons | CB DECAP PI 72 096037 095037 | DECAPANTS Liquide limpide, concentré. Réaction acide. Spécialement étudié pour : - éliminer la laitance, la rouille sur tout matériel T.P. même sur carrelage, une fois dilué. Eventuellement : appliquer du CB PHOS comme anti-rouille. | 0,50 L./m2 environ selon épaisseur des salissures | Bidon de 7Kg Bidon de 35 Kg |
| Neutralisant Acide | CB NEUTRE 097005 | Poudre à diluer dans l’eau. Elimine les restes d’acides subsistant après l’emploi du CB DECAP PI 72. | 1 Kg = 5 L. eau | Seau de 5 Kg |
| Anti-rouille Passivant | CB PHOS 095035 | Liquide vert, limpide, dérouille, dégraisse, passive les aciers, éventuellement par trempage. Spécialement étudié pour les tables de préfa. | 2 mesures de CB PHOS pour 1 mesure d’eau | Bidon de 35 Kg |
| Convertisseur | STOPOXYDE 099412 | Convertit la rouille en inhibiteur de corrosion, protecteur du métal. Assure une passivation anodique parfaite de la surface ferreuse. | 1 L. pour 20 m2 | Bidon de 1 L. |

9b

PRODUITS D’ENTRETIEN

DE PROTECTION (suite)

| TYPE | MARQUE | DEFINITIONS ET DOMAINES D’APPLICATION | CONSOM- MATION | CONDITION- NEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rénovateur Nettoyant | CB FLASH L 092130 CB FLASH POUDRE 092105 | DECAPANTS Rénovateur de façade, fortement acide. Décapage de la pierre non polie, béton, marbres, etc... Ote la rouille, désinfecte, rénove la brique, l’alu non anodisé, l’inox non poli. | 200 Gr/m2 par couche | Bidon de 30 L. |
| Nettoyant des corps gras | CB FLASH LK 092005 | Liquide incolore, légèrement visqueux. - détruit les graisses, les bouchons de matières organiques, - décape les fours, - permet de récupérer les ustensiles carbonisés. | Variable | Bidon de 5 L. Bidon de 30 L. |
| Décapant Peintures | CB DECAP PEINTURE 094106 094125 | Décapant spécialement formulé pour les professionnels du bâtiment. Ne contient pas d’acide de soude ou de potasse. Remise à nu des surfaces recouvertes de peintures, crépis, enduits de parement plastique, etc... | 300 Gr à 1 Kg par m2 | Bidon de 6 Kg Bidon de 25 Kg |
| Décapant Peintures | CB DECAP PEINTURE G6 094225 094306 | Décapant peinture gélifié et phénolé. - élimination des vernis, laques, glycéro, cellulosiques, polyréthanes, et époxy. | 300 Gr à 1 Kg par m2 | Bidon de 6 Kg Bidon de 25 Kg |

9c

PRODUITS D’ENTRETIEN

DE PROTECTION (suite)

| TYPE | MARQUE | DEFINITIONS ET DOMAINES D’APPLICATION | CONSOM- MATION | CONDITION- NEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anti-mousses | CB MOUSS 1 099635 099630 | ENTRETIEN DIVERS Détruit mousses, algues, lichens, etc... pour plusieurs mois. Assainissant, conservateur, bactéricide, fongicide, algicide. | 1 L./4 à 5 m2 | Bidon de 5 L. Bidon de 30 L. |
| Anti-mousses | CB MOUSS 2 099645 099640 | Complément au CB MOUSS 1. Après destruction, CB MOUSS 2 protège contre la croissance des champignons et des algues. | 1 L./4 à 5 m2 | Bidon de 5 L. Bidon de 30 L. |
| Traitement des bois | CB BOIS NFS 099430 Suivant NORME NFX | Fongicide, insecticide à base d’un ester organostannique et d’un insecticide organo chloré. Traitement préventif des bois. | Selon les cas | Bidon de 30 L. |
| Décoration Protection | FIBA TAN 099705 | Décore le bois. Détruit les micro-organismes. Filtre la lumière. Protège des intempéries. Nombreuses teintes. | 1 L./8 à 16 m2 | Bidon de 5 L. |
| Nettoyant Véhicule | NET AUTO 099805 099830 | Nettoyage tous véhicules, engins T.P. agricoles, machines, outil, bâches, stores, chapiteaux, etc... |  | Bidon de 5 L. Bidon de 30 L. |
|  | DILUANT 105 052225 052325 | Destiné à toutes les peintures polyuréthanes. | Variable | Bidon de 5 L. Bidon de 25 L. |
|  | NETTOYANT 201 052115 052125 | Nettoyage du matériel. | Variable | Bidon de 5 L. Bidon de 25 L. |
| Anti-termite | WOODEX PPNE | Nouvelle génération pour le traitement du bois et des sols contre les TERMITES. | 10 % eau ou solvant | Bidon de 30 L. Bidon de 210 L |

9d

PRODUITS D’ENTRETIEN

DE PROTECTION (suite)

| TYPE | MARQUE | DEFINITIONS ET DOMAINES D’APPLICATION | CONSOM- MATION | CONDITION- NEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nettoyant Véhicule | NET AUTO 099805 099830 | DIVERS Nettoyage tous véhicules, engins T.P. agricoles, machines, outil, bâches, stores, chapiteaux, etc... |  | Bidon de 5 L. Bidon de 30 L. |
| Nettoyant Matériel | NETTOYANT 201 052115 052125 | Nettoyage du matériel. | Variable | Bidon de 5 L. Bidon de 25 L. |
|  | DILUANT 105 052225 052325 | Destiné à toutes les peintures polyuréthanes. | Variable | Bidon de 5 L. Bidon de 25 L. |
| Anti-graffiti | LX 63 099505 099526 | Protection de tous supports contre les graffitis, affiches et l’humidité. Ne modifie pas l’aspect des matériaux. Perméable à la vapeur d’eau. | 1 L./5 à 7 m2 | Bidon de 5 L. Bidon de 25 L. |